### Ausschreibungstexte – DELTA®-FASSADE PLUS

**POS.: xx.xx.xx.xxxx DELTA®-FASSADE PLUS als Winddichtung und Witterungsschutz bei vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen**

DELTA®-FASSADE PLUS als diffusionsoffene und dauerhaft UV-beständige Fassadenbahn liefern und fachgerecht verlegen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.

Hochreißfestes PES- BiCo-Spezialvlies mit oberseitiger wasserdichter, Acrylat-Beschichtung und Klebezonen an beiden Bahnenrändern.

Farbe: Anthrazit

* + Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse B-s1,d0
  + Reißkraft (EN 12311-1+2): ca. 270/230 N/5 cm
  + Wasserdichtheit vor und nach Alterung   
    (EN 1928 + EN 13859-2): Klasse W 1
  + Sd-Wert (EN ISO 12572): ca. 0,02 m
  + Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
  + Temperaturbeständigkeit kurzzeitig: +150 °C
  + Flächengewicht: ca. 210 g/m²
  + Möglicher Öffnungsanteil max. 2 cm Fuge / 20 % Fugen- bzw. Öffnungsanteil

MENGE: .......... EINHEIT: m² EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Übergänge von DELTA®-FASSADE PLUS**

Übergänge, Stöße, Tropfbleche etc. mit integriertem Selbstkleberand oder DELTA®-TAPE FAS 60/100 (einseitig klebendes, anthrazitfarbenes Folienträger-Klebeband mit einer Breite von 60 oder 100 mm) winddicht verkleben, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Klebemittelherstellers sind zu beachten.

Breite: ………..

MENGE: .......... EINHEIT: m EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Anschlüsse von DELTA®-FASSADE PLUS mit DELTA®-THAN**

Anschlüsse auf mineralischen oder hölzernen Untergründen mit DELTA®-THAN (dauerelastische Spezialkautschuk-Klebemasse) winddicht verkleben, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

MENGE: .......... EINHEIT: m EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Anschlüsse von DELTA®-FASSADS PLUS mit DELTA®-LIQUIXX**

Anschlüsse auf mineralischen oder hölzernen Untergründen mit DELTA®-LIQUIXX (pastöse Funktionsbeschichtung) winddicht ausführen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die farbliche Anpassung an DELTA®-FASSADS PLUS erfolgt nach der Trocknung mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: m EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Fensteranschlüsse von DELTA®-FASSADE PLUS mit DELTA®-TAPE FAS 60/100**

Anschlüsse an Fenster mit DELTA®-TAPE FAS 60/100 (einseitig klebendes, anthrazitfarbenes Folienträger-Klebeband mit einer Breite von 60 oder 100 mm) winddicht verkleben, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Klebemittelherstellers sind zu beachten.

Breite: ………..

MENGE: .......... EINHEIT: Stk. EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Fensteranschlüsse von DELTA®-FASSADE PLUS mit DELTA®-FAS CORNER und DELTA®-TAPE FAS 60/100**

Eckbereich von Fenstern mit Systemformteil DELTA®-FAS CORNER (flexible Kunststoffecke aus TPE) ausbilden und mit DELTA®-TAPE FAS 60/100 (einseitig klebendes, transparentes Folienträger-Klebeband mit einer Breite von 60 oder 100 mm) winddicht verkleben und an das Fenster anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Breite: ………..

MENGE: .......... EINHEIT: Stk. EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Fensteranschlüsse von DELTA®-FASSADE PLUS mit DELTA®-LIQUIXX**

Eckbereich mit DELTA®-LIQUIXX (pastöse Funktionsbeschichtung) ausbilden und an das Fenster anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die farbliche Anpassung an DELTA®-FASSADE PLUS erfolgt nach der Trocknung mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: Stk. EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Durchdringungen von DELTA®-FASSADE PLUS mit DELTA®-FLEXX BAND**

Durchdringungen (Rohre, Kabel usw.) von DELTA®-FASSADE PLUS mit dem DELTA®-HF PRIMER (lösemittelfreie Haftgrundierung) rund um die Öffnung grundieren und mit DELTA®-FLEXX BAND (Butyl-Kautschuk-Klebeband) anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

MENGE: .......... EINHEIT: Stk EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Durchdringungen von DELTA®-FASSADE PLUS mit DELTA®-LIQUIXX**

Durchdringungen (Rohre, Kabel usw.) von DELTA®-FASSADE S PLUS mit DELTA®-LIQUIXX (pastöse Funktionsbeschichtung) anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die farbliche Anpassung an DELTA®-FASSADE S PLUS erfolgt nach der Trocknung mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: Stk EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Farbliche Anpassung mit DELTA®-FAS PAINT**

Farbliche Anpassung der sichtbaren Unterkonstruktion mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: m² EP: ............ GP: ............