### Ausschreibungstexte – DELTA®-FASSADE COLOR

**POS.: xx.xx.xx.xxxx DELTA®-FASSADE COLOR als Winddichtung und Witterungsschutz bei vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen**

DELTA®-FASSADE COLOR als diffusionsoffene und dauerhaft UV-beständige Fassadenbahn liefern und fachgerecht verlegen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.

Hochreißfestes PES- BiCo-Spezialvlies mit oberseitiger wasserdichter, farbiger Acrylat-Beschichtung und Klebezonen an beiden Bahnenrändern.

Farben: 001 Achat-Weiß, 002 Onyx-Schwarz, 003 Perl-Grau, 004 Topas-Blau, 005 Smaragd-Grün, 006 Korallen-Rot, 007 Bernstein-Orange

Optional mit 10-jähriger Funktionsgarantie.

* + Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse B-s1,d0
	+ Reißkraft (EN 12311-1+2): ca. 370/270 N/5 cm
	+ Wasserdichtheit vor und nach Alterung
	(EN 1928 + EN 13859-2): Klasse W 1
	+ Sd-Wert (EN ISO 12572): ca. 0,02 m
	+ Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
	+ Temperaturbeständigkeit kurzzeitig: +150 °C
	+ Flächengewicht: ca. 300 g/m²
	+ Möglicher Öffnungsanteil max. 5 cm Fuge / 50 % Fugen- bzw. Öffnungsanteil

FARBE: ………

MENGE: .......... EINHEIT: m² EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Übergänge von DELTA®-FASSADE COLOR**

Übergänge, Stöße, Tropfbleche etc. mit integriertem Selbstkleberand oder DELTA®-FAS BAND CLEAR (einseitig klebendes, transparentes Folienträger-Klebeband) winddicht verkleben, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Klebemittelherstellers sind zu beachten.

MENGE: .......... EINHEIT: m EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Anschlüsse von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-THAN**

Anschlüsse auf mineralischen oder hölzernen Untergründen mit DELTA®-THAN (dauerelastische Spezialkautschuk-Klebemasse) winddicht verkleben, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

MENGE: .......... EINHEIT: m EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Anschlüsse von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-LIQUIXX**

Anschlüsse auf mineralischen oder hölzernen Untergründen mit DELTA®-LIQUIXX (pastöse Funktionsbeschichtung) winddicht ausführen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die farbliche Anpassung an DELTA®-FASSADE COLOR erfolgt nach der Trocknung mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: m EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Fensteranschlüsse von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-FAS BAND CLEAR**

Anschlüsse an Fenster mit DELTA®-FAS BAND CLEAR (einseitig klebendes, transparentes Folienträger-Klebeband) winddicht verkleben, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Klebemittelherstellers sind zu beachten.

MENGE: .......... EINHEIT: Stk. EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Fensteranschlüsse von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-FAS CORNER und DELTA®-FAS BAND CLEAR**

Eckbereich von Fenstern mit Systemformteil DELTA®-FAS CORNER (flexible Kunststoffecke aus TPE) ausbilden und mit DELTA®-FAS BAND CLEAR (einseitig klebendes, transparentes Folienträger-Klebeband) winddicht verkleben und an das Fenster anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

MENGE: .......... EINHEIT: Stk. EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Fensteranschlüsse von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-LIQUIXX**

Eckbereich mit DELTA®-LIQUIXX (pastöse Funktionsbeschichtung) ausbilden und an das Fenster anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die farbliche Anpassung an DELTA®-FASSADE COLOR erfolgt nach der Trocknung mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: Stk. EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Durchdringungen von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-FLEXX BAND**

Durchdringungen (Rohre, Kabel usw.) von DELTA®-FASSADE COLOR mit dem DELTA®-HF PRIMER (lösemittelfreie Haftgrundierung) rund um die Öffnung grundieren und mit DELTA®-FLEXX BAND (Butyl-Kautschuk-Klebeband) anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die farbliche Anpassung an DELTA®-FASSADE COLOR erfolgt mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: Stk EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Durchdringungen von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-LIQUIXX**

Durchdringungen (Rohre, Kabel usw.) von DELTA®-FASSADE COLOR mit DELTA®-LIQUIXX (pastöse Funktionsbeschichtung) anschließen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die farbliche Anpassung an DELTA®-FASSADE COLOR erfolgt nach der Trocknung mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: Stk EP: ............ GP: ............

**POS.: xx.xx.xx.xxxx Farbliche Anpassung mit DELTA®-FAS PAINT**

Farbliche Anpassung der sichtbaren Unterkonstruktion mit DELTA®-FAS PAINT (dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe).

MENGE: .......... EINHEIT: m² EP: ............ GP: ............